ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Грунтовка алкидная быстросохнущая EMPILS

СТО 05744283-050-2010

Область применения

Применяется для грунтования металлических поверхностей под покрытие различными эмалями.

Готова к применению. Грунтовка хорошо перекрывается эмалями и уменьшает их расход при последующем перекрытии поверхности. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочного материала, предупреждает их отслаивание. Защищает металлические поверхности от коррозии.  Быстро сохнет. Покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от минус 50 ºС  до плюс 60 ºС.

Свойства

Состав

Суспензия смеси пигментов и наполнителей в модифицированном алкидном лаке, органические растворители, сиккатив, стабилизирующие вещества.

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, рыхлой и непрочно держащейся ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Грунтовку тщательно перемешать до однородности. В случае необходимости разбавить сольвентом или ксилолом.

Рекомендации
по применению

Нанесение

Кистью, валиком, краскораспылителем.

Расход

Для получения однослойного покрытия по сухой подготовленной поверхности

площадью 1 м2 требуется от 50 до 100 г грунтовки. Расход может меняться в зависимости от цвета грунтовки, типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5) % – не более 1 ч.

При температуре (80±2)°С, относительной влажности воздуха (65±5) % – не более 30 мин.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

6 месяцев с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Цвет пленки грунтовки | Серый, Красно-коричневый,Черный |
| Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) 0С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 45-120 |
| Твердость пленки, отн.ед., не менее | 0,15 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Прочность при ударе, см, не менее | 50 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 3 %-ного раствора хлористого натрия при температуре (20±2) 0С, ч, не менее | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию индустриального масла при температуре (20±2) 0С, ч, не менее | 48 |

Показатели

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды. Содержит ксилол.

Хранить в плотно закрытой, герметичной таре, в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении  эмали   краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать попадания в окружающую среду.

Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.